Применение современных материалов при строительстве и ремонте бетонных покрытий автомобильных дорог и дорожных сооружений на них

.

Материалы серии ТФ представлены гидроизолирующими, антикоррозионными и герметизирующими составами ТФ-1 и сухими безусадочными смесями ТФ-2. Эти материалы позволяют обеспечить весь спектр работ по строительству, ремонту, усилению, гидроизоляции, защите от агрессивного воздействия окружающей среды дорожных сооружений и дорожного покрытия. Основное назначение материалов  серии ТФ – это создание конструкций с повышенным ресурсом долговечности, восстановление несущей способности,  усиление конструкций из сборного и монолитного железобетона, металла.

Совместное использование материалов серии ТФ позволяет создать комплексную защиту – гидроизоляция с высокой адгезией из материала ТФ-1 и защитный слой из сухой смеси ТФ-2 с повышенными показателями по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Готовые сухие смеси серии ТФ-2 предназначены для строительства и реконструкции дорожных сооружений,  покрытий дорог и имеют гарантированные прочностные характеристики и не требуют дополнительной переработки, тем самым удобны для применения в «полевых» условиях, где объекты строительства удалены на большое расстояние от основных баз. Кроме того, сухие смеси ТФ-2 имеют повышенные характеристики по набору прочности.

Гидроизолирующие материалы имеют хорошую адгезию к бетону, металлу, стойкость к воздействию агрессивных сред,  высокую водонепроницаемость (до 16 атм. при толщине 1 мм), а также относительное удлинение при разрыве до 500%, работают в условиях вибрации и знакопеременных температур от –60°С до +140°С. Важным преимуществом материалов серии ТФ-1 является возможность использования высокопроизводительного оборудования.

Нанесение материалов серии ТФ возможно как ручным, так и механизированным способом.

Вся продукция выпускается в соответствии с техническими условиями на основе компонентов Российских производителей и имеет сертификаты установленного образца.

Материалы были испытаны в ЦНИИС транспортного строительства, НИИЖБ, 26 ЦНИИ Министерства обороны, «Союздорнии» и др.

Основные области применения материалов серий ТФ-1 и ТФ-2 в дорожной отрасли

Цементно-бетонные покрытия дорог

- Устройство и ремонт цементно-бетонных покрытий из материала ТФ-2 РС-1.

- Заполнение деформационных швов битумно-полимерными герметиками (БПГ).

Мосты

- Устройство гидроизоляции проезжей части материалом ТФ-1.

- Устройство защитного слоя гидроизоляции проезжей части материалом ТФ-2 РС-1.

- Устройство стыков омоноличивания сборных конструкций из материала ТФ-2.

- Чеканка швов в облицовки опор материалом ТФ-2 ЧШ (РС-3).

- Устройство и ремонт деформационных швов заполненного типа автодорожных мостов материалом ТФ-1 или БПГ.

- Ремонт свай-стоек свайно-эстакадных мостов материалом ТФ-2.

- Ремонт мелких раковин и сколов в железобетонных пролетных строениях материалом ТФ-2.

- Восстановление защитного слоя, ремонт сколов с оголением арматуры в железобетонных пролетных строениях материалом ТФ-2.

- Заделка трещин в каменных и бетонных опорах материалом ТФ-2 РС-3 (РС-4).

- Ремонт сливных призм опор мостов материалом ТФ-2.

- Ремонт опорных тумб материалом ТФ-2.

Тоннели

- Устройство набрыгз-бетонных обделок из материала ТФ-2 НБС (НБМ).

- Устройство гидроизоляции тоннелей из материала ТФ-1.

Трубы

- Заделка швов между секциями водопропускных труб материалом ТФ-2 ЧШ
и ТФ-1.

- Торкретирование поверхности материалом ТФ-2.

- Наружная и внутренняя гидроизоляция труб.

- Ремонт лотковой части водопропускных труб ТФ-2 РС-1.

Общее

- Защита бетонных и железобетонных поверхностей материалом ТФ-2.

- Восстановление защитного слоя при недостаточной его толщине материалом ТФ-2.

- Ремонт сколов.

- Устройство железобетонных рубашек и поясов.

- Устройство деформационных и температурных швов.

- Установка анкеров.

Стоимость гидроизолирующих материалов ТФ-1 выше стоимости рулонных битумных материалов. Однако, стоимость полного комплекса работ по гидроизоляции сопоставима со стоимостью устройства гидроизоляции рулонными материалами за счет того, что при производстве работ сокращаются затраты на подготовку поверхности (нет требований к ровности поверхности). Материал серии ТФ-1 допускается наносить на бетон суточной прочности.

Стоимость сухих безусадочных бетонных смесей серии ТФ-2 ниже стоимости импортных аналогов при этом их характеристики по прочности, водонепроницаемости и морозостойкости сопоставимы.

Долговечность материалов составляет не менее 75…100 лет в зависимости от агрессивности окружающей среды.

Генеральный директор

ЗАО НПО «НовТехСтрой»							А. Ф. Федотов